Гермокрил

## Универсальный герметик строительного назначения

ТУ 5772-002-70165731-2004

Внесен в Общероссийский Строительный Каталог СК-4.1

ГЕРМОКРИЛ – двухкомпонентный универсальный герметик на основе полиуретанов, холодного отвердения, применяемый при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений всех типов. Обладает прекрасной адгезией ко всем строительным материалам. После полимеризации, Гермокрил представляет собой прочный эластичный резиноподобный материал, способный выдержать деформацию до 50%. Гермокрил высокоэффективно и  надежно защищает стыки конструкций от проникновения влаги и осадков.

Область применения: используется при герметизации элементов наружных ограждений сборных зданий и сооружений, в частности стыков между:

•  наружными стеновыми панелями;

•  наружными стеновыми панелями и примыкающими конструкциями;

•  сборными плитами перекрытий и покрытий;

•  фундаментными блоками;

•  конструкциями подземной части зданий;

• элементами ограждений из металлов, стекла (в витражах, витринах, рамах, обвязках,      стеклоблоках);

• столярными изделиями и ограждающими конструкциями из дерева и различных материалов в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, а также для герметизации швов в аэродромном и дорожном строительстве.

ГЕРМОКРИЛ может использоваться в качестве клеевого состава для склеивания разнообразных элементов конструкций  из разных материалов, в том числе для приклейки штучных материалов (плитки, рулонных материалов и др.).

ГЕРМОКРИЛ поставляют в виде двух компонентов: основного и отверждающего. Основной компонент  1 – наполнитель – густая паста светлого цвета, компонент 2 –отвердитель – вязкая жидкость желтого цвета. После смешивания компонентов герметик представляет собой сметанообразную массу без видимых посторонних включений.

# Основные характеристики.

| № | Наименование показателя | Норма по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жизнеспособность после смешивания компонентов ч. | 3,0 – 8,0 |
| 2. | Условная прочность в момент разрыва, Мпа | 0,2 |
| 3. | Относительное удлинение в момент разрыва, % | Не менее 150 |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Характер разрушения Сопротивление текучести, мм, не более Интервал температур применения Интервал температур эксплуатации Удельный вес (для расчета расходов), кг/м³ Время полного отвердения, час При понижении температуры время отвердения увеличивается до 3-х суток. | когезионный 2,0 от -15ºС до + 40ºС от - 60ºС до +80ºС 1500 18-24(при t = 23ºС) |

ГЕРМОКРИЛ обладает стойкостью:

•  к атмосферным и климатическим воздействиям;

Прогнозируемая долговечность не менее 15 лет (при толщине слоя герметика не менее 5 мм)

Гарантийный срок хранения в заводской таре – 12 месяцев.

Как работать с герметиком ГЕРМОКРИЛ?

Компоненты герметика расфасованы в условиях завода-изготовителя  и поставляются в соотношениях готовых к смешиванию. В тару с компонентом 1 добавить компонент 2 . Электродрелью с регулируемой скоростью вращения и мощностью 0,4-0,6 квт со спиралеобразной насадкой тщательно смешать (ориентировочно 15 мин.) компоненты до получения однородной массы. После смешивания  готовый состав может использоваться в течение 5-ти часов.

Герметизируемую поверхность шва очистить от пыли и грязи. Шпателем или с помощью другого приспособления уложить в шов герметик или равномерно распределить по герметизируемой поверхности. Полимеризация происходит в течение  18 - 24 часов при температуре воздуха  23 С, после чего герметик превращается в монолитный резиноподобный, эластичный материал с отличной адгезией, выдерживающий деформацию стыковых соединений не менее 50%.  При более низких температурах полимеризация длится до 48 часов.

При частичном использовании Гермокрила необходимо взять 9,0 частей пасты (1-ый компонент) и 1,0 часть отвердителя (2-ой компонент) тщательно смешать и использовать по назначению.

ГЕРМОКРИЛ является малотоксичным и малоопасным веществом в соответствии с ГОСТ 12.1.007.