ИЗОКРИЛ

## Универсальная кровельная, гидроизоляционная,

## антикоррозийная мастика холодного отвердения.

ТУ 5775–001–70165731 - 2003

Внесена в Общероссийский Строительный Каталог СК-4.1

ИЗОКРИЛ -  это самоотверждающаяся полимерная мастика с добавлением сланцевого битума в органическом растворителе. Состоит из двух компонентов, наносится на                                        основание в холодном виде без применения открытого огня, и после полимеризации образует сплошное резиноподобное, прочное, эластичное покрытие с хорошей адгезией к бетону, металлу, камню, дереву и рулонным кровельным покрытиям.

Область применения:

-  устройство новых мастичных кровель;

-  ремонт старых кровель всех типов (рулонных, металлических, шиферных);

-  устройство противофильтрационных экранов;

-  антикоррозионная защита  металлических конструкций (резервуаров, трубопроводов);

-  гидроизоляция подземных строительных конструкций, в том числе деревянных.

Поставка. Мастика ИЗОКРИЛ поставляется в виде 2-х компонентов расфасованных в условиях завода-изготовителя и представляет собой соединение полиуретанов, битума и специальных добавок в органическом растворителе. Компонент 1-основной, компонент 2- специальный. При смешивании компонентов образуется  мастика  темного цвета готовая к применению и сохраняющая жизнеспособность в течение 8-ми часов.

Преимущества.

Мастика ИЗОКРИЛ очень удобна в применении:

-    работы производятся  без применения открытого огня;

-    наносится мастика механизировано или вручную;

-    возможен ремонт кровли  без удаления или с удалением старого покрытия;

-    используется, как изоляция и одновременно, как клеевой состав для приклеивания  рулонного

материала и др.;

-    возможен ремонт кровли отдельными местами (узлы примыкания, вздутия, область вокруг

воронок, проклейка и промазка швов);

-    возможен ремонт кровли  без просушки утеплителя и установки флюгарок, т.к. мастика

пропускает пар, но не пропускает воду;

-    температура эксплуатации мастичных кровель от  -60° до + 120° С.

# Основные характеристики.

| № | Наименование показателя | Норма по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жизнеспособность после смешивания компонентов час. | Не менее 8 часов |
| 2. | Условная прочность при разрыве Мпа | 1,5 |
| 3. | Относительное удлинение % | Не менее 500 |
| 4. | Прочность сцепления Мпа: с бетоном с ржавым металлом с рубероидом | 0,5-1,0 0,5-1,2 0,5-1,1 |
| 5. | Интервал температур воздуха в момент нанесения на основание. | -15º до +40°С |
| 6. | Водопоглощение за 24 часа, % | не более 1,5 |
| 7. | Химическая стойкость (снижение механических показателей), % | 10 |

Прогнозируемая долговечность –15 лет (при толщине слоя покрытия не менее 3-х мм).

Гарантийный срок хранения первого компонента – 12 месяцев, второго компонента  – 24 месяца

Как работать с мастикой ИЗОКРИЛ?

Компоненты смешать в подходящей емкости (ведро, бак)  с помощью электродрели с насадкой (лопастной или спиральной) или  любым смесительным оборудованием до однородной массы в течение 7-10 мин.  Вылить часть готовой мастики на изолируемую поверхность, а затем распределить равномерным слоем при помощи кисти, шпателя, швабры с резиновым основанием. При кровельных и гидроизоляционных работах рекомендуется нанесение мастики в несколько слоев (каждый слой с расходом 1 кг. на 1 м. кв.) Всего от 2  до 5 слоев.  Каждый последующий слой наносится после полимеризации предыдущего, т.е. через 3-5 часов. При необходимости можно применить межслойное армирование с применением  сетки СС-1, СС-2 или нетканого материала. После смешивания компонентов готовый состав можно использовать в течение 8 часов. При частичном использовании мастики необходимо взять 3 части компонента №1 и 7 частей  компонента №2, тщательно смешать в сухой емкости.  Готовую композицию  использовать по назначению.                                                                                                             Расход мастики от 2,00 кг. до 5.00 кг мастики на 1 кв.м. поверхности и  зависит от вида поверхности (металл, шифер, бетон, камень, дерево - по возрастающей) и от желаемой толщины изоляционного слоя.

После отвердения мастика ИЗОКРИЛ представляет собой резиноподобное, эластичное, прочное, цельное покрытие черного цвета с  отличной адгезией к бетону, металлу, кирпичу, асфальту, дереву.

Ремонт самого покрытия из ИЗОКРИЛА выполнять очень просто - нанести на поврежденное место новый слой мастики.

ИЗОКРИЛ является  малотоксичным  веществом. По степени воздействия на организм

он соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.